**Fecha:** 09/04/2025

**Investigador:** Rocío/Antonio

**Experimento**: Estudio tasa de producción en función de **flujo de Ar**: OES Ar+EtOH

**ESPECTROSCOPÍA**

* P=300 W
* Potencia reflejada: 10w
* José mueve el vástago y encontramos un nuevo mínimo local que permite un mejor acople.
* Fl(Ar)=0.5/min
* Fl(EtOH)= 2g/h (Atmosfera Ar)
* Vástago Brno pulido en Tornecor.
* Guía de ondas cambiada.
* Reactor nuevo
* Tapón de latón nuevo

**Observaciones**:

**Masa: 3mg**

* Esperamos a que baje el pico de EtOH (10^-11)
* 2025\_04\_09\_0\_5lminar\_300w:
* C1: 99% Ar.
* C6: metemos EtOH
* C12: estable, medimos OES
* C18: cortamos y apagamos
* 7mg de grafeno